	TANGGUNGJAWAB
	TINDAKAN


	
	A) Pembuatan Dentur Penuh

1.
2.

Terima impresi pertama yang diambil dengan menggunakan ceper stok bersama kad makmal LP6 yang telah direkod.
Pastikan impresi didisinfeksi(rujuk Guidelines on Infection Control Dental Practice).

3.
4.
Buat semakan butiran pesakit dan pastikan tarikh temujanji susulan yang dicatatkan di kad makmal LP6. Jika tidak lengkap kembalikan kepada PPP untuk dilengkapkan. 
Pastikan impresi tiada kecacatan seperti impresi tidak sempurna,terkoyak atau berlubang.Jika terdapat kecacatan kembalikan impresi beserta kad makmal LP6 kepada PP.

5.
Daftar dalam buku daftar kerja makmal (PG 103).
6.

Seterusnya lalukan impresi tersebut di bawah air paip mengalir

7.

Buatkan tuangan impresi dengan menggunakan batu pergigian dan biarkan mengeras (set).

6.

Tanggalkan tuangan dari impresi dan tuliskan nombor kad pengenalan pesakit pada tuangan tersebut.

7.

Pangkaskan tepian tajam yang tidak diperlukan pada tuangan tersebut

8.

9  Lakukan proses pembuatan  ceper khas dari tuangan pertama tersebut.

9.

Letakkan ceper khas bersama model kerja di dalam bekas yang telah dilabel dan kad   

makmal LP6 di atas rak dentur di ruangan pengeluaran.
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	10.
11.

12.
Terima impresi kedua bersama kad makmal LP6. 
Pastikan impresi telah didisinfeksi (rujuk Guidelines on Infection Control Dental Practice).

Pastikan impresi tiada kecacatan seperti impresi tidak sempurna,terkoyak atau berlubang.Jika terdapat kecacatan kembalikan impresi beserta kad makmal LP6 kepada PP.

13.

Lalukan di bawah air paip mengalir

14.

Buatkan tuangan impresi kedua dengan  menggunakan batu pergigian yang dibancuhkan dengan air pada suhu bilik mengikut kepekatan bersesuaian  dan biarkan set.

15.

Rendam tuangan impresi kedua di dalam air panas selama 1-2 minit kemudian asingkan tuangan dari ceper khas.

16.

Catatkan nombor kad pengenalan dan buat tapak pada tuangan dengan kapur paris dan biarkan set.

17.

Pangkas tuangan/ model yang tidak diperlukan pada tuangan tersebut.
18.

Buatkan blok gigitan dengan menggunakan lilin pembentukan (modeling wax) pada model kerja dan letakkan blok gigitan bersama model kerja di dalam bekas yang telah dilabel di atas rak ruang pengeluaran bersama kad makmal LP6
19.
20.
Pastikan rekod blok gigitan yang diterima daripada PP terdapat garis tengah,garis liku mulut dan garis senyum.Jika rekod  blok gigitan tidak lengkap,kembalikan kepada PP.
Pastikan blok gigitan telah didisinfeksi.(rujuk Guidelines on Infection Control Dental Practice).

21.

Pasangkan model kerja pada articulator dengan menggunakan kapur paris dan biarkan set

22.

Pilih gigi stok yang bersesuaian dengan rahang pesakit, kemudian lakukan penyusunan gigi dan diikuti dengan proses pelilinan.
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	23.

Letakkan kes percubaan tersebut di dalam bekas yang telah dilabel di atas rak ruang pengeluaran bersama kad LP6 untk proses percubaan seterusnya.

24.
25.
Terima kes yang telah dilakukan percubaan oleh pegawai pergigian.
Pastikan kes percubaan telah didisinfeksi(rujuk Guidelines on Infection Control Dental Practice).

26.

Lakukan pembetulan jika terdapat percubaan susunan gigi oleh pegawai pergigian dan buat pelilinan semula
27.

Letak kes yang telah dibuat pembetulan di dalam bekas yang telah dilabel di atas rak ruang pengeluaran bersama kad makmal LP6 untuk percubaan semula.
24.

Jika tidak ada perubahan, buat tambak belakang pada model atas dan tutup semua susur tepi model dengan lilin pembentukan.

25.

Lakukan proses pengelalangan.

 26.

Lakukan proses penyahlilinan dan sapu media pengasing (cold mould seal).
29.
Lakukan proses penyahlilinan dan sapu media pengasing (cold mould seal).Biarkan kering.
30.
31.
Bancuh bahan akrilik (monomer & polimer) di dalam bekas bancuhan dan kacau hingga sebati. Tunggu sehingga bancuhan menjadi doh.
Lakukan proses pemadatan percubaan (trial pack)

  32.    Lakukan proses pempolimeran haba.
  33.    Lakukan proses penyahkelalangan.

  34.    Lakukan proses pemangkasan dan penggilapan dentur.
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	35.

Letakkan dentur penuh yang telah siap ke dalam bekas bertutup berisi air yang telah dilabel dengan nama dan nombor kad pengenalan pesakit.Bekas disimpan di atas rak ruang pengeluaran bersama kad makmal LP 6.

B.Dentur Sebahagian
1.
2.

3.  
Terima ceper stok impresi pertama bersama LP6 yang telah direkod.

Pastikan impresi telah didisinfeksi(rujuk Guidelines on Infection Control Dental Practice).

Pastikan impresi tiada kecacatan seperti impresi tidak sempurna,terkoyak atau berlubang.Jika terdapat kecacatan kembalikan impresi beserta kad makmal LP6 kepada PP.
4.
Semakan butiran pesakit dan pastikan tarikh temujanji susulan yang dicatatkan di kad makmal LP6. Jika tidak lengkap kembalikan kepada PPP untuk dilengkapkan.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

Daftar dalam buku daftar kerja makmal JT (PG 103).
Lalukan impresi tersebut di bawah air paip mengalir
Lakukan tuangan impresi dengan batu pergigian menyediakan model kerja primer dan biarkan set.
Tanggalkan tuangan dari impresi dan tuliskan nombor kad pengenalan pesakit.

Sediakan ceper khas dari model kerja primer untuk kes yang memerlukan impresi kedua (jika perlu). 

Letakkan ceper khas bersama model kerja di dalam bekas yang telah dilabel dan kad makmal LP6 di atas rak dentur di ruangan pengeluaran.
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	11.
12.

13. 

14.

15. 

16.  

17.

18.

19.

20.

21.

22. 
Terima impresi kedua bersama kad makmal LP6. 

Pastikan impresi telah didisinfeksi.(rujuk Guidelines on Infection Control Dental Practice).

Pastikan impresi tiada kecacatan seperti impresi tidak sempurna,terkoyak atau berlubang.Jika terdapat kecacatan kembalikan impresi beserta kad makmal LP6 kepada PP.
Lalukan di bawah air paip mengalir.
Tuangkan impresi dengan batu pergigian dan biarkan set.
Catatkan nombor kad pengenalan dan buat tapak pada tuangan dengan kapur paris dan biarkan set.
Pangkas tuangan/model.
Lakukan pengukuran dan buat sekat buangan pada model kerja.
Buatkan blok gigitan pada model (jika perlu)
Letakkan blok gigitan di dalam bekas yang telah dilabel dan kad makmal LP6 di atas rak dentur di ruangan pengeluaran.

Terima blok gigitan bersama kad makmal LP6. 
Pastikan blok gigitan telah didisinfeksi(rujuk Guidelines on Infection Control Dental Practice).





	TANGGUNGJAWAB
	TINDAKAN


	

	23
Pasangkan model kerja pada articulator dengan kapur paris dan biarkan set.

24
Pilih gigi stok yang bersesuaian dengan rahang pesakit, kemudian susun dan diikuti dengan proses pelilinan.

25
Letakkan kes percubaan di dalam bekas yang telah dilabel dan kad makmal LP6 di atas rak dentur di ruangan pengeluaran.
26
27

28
Terima kes setelah proses percubaan dan pastikan kes percubaan.(rujuk Guidelines on Infection Control Dental Practice).
Lakukan modifikasi pada kes percubaan (jika perlu).

Bentukkan klasp (c clasp) dengan dawai keluli nirkarat mengikut arahan pegawai pergigian.
29

30

31

32

33

34

35
Lakukan proses pengelalangan.

Lakukan penyahlilinan dan sapu media pengasing (cold mould seal)

Lakukan proses pemadatan.

Lakukan proses pempolimeran.

Lakukan proses penyahkelalangan.

Lakukan proses pemangkasan dan penggilapan.

Letakkan dentur sebahagian yang telah siap ke dalam bekas bertutup berisi air yang telah dilabel dengan nama dan nombor kad pengenalan pesakit.Bekas disimpan di atas rak ruang pengeluaran bersama kad makmal LP 6. 
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	C) Pembaikan Aplians/Dentur / Melandas(Reline)/Melapik(Rebase)
         Prosedur Pembaikan Denture/Aplians

1
2

Terima denture/aplian kad rawatan LP6. 
Pastikan impresi telah didisinfeksi (rujuk Guidelines on Infection Control Dental Practice).

3
Tentukan tarikh dan masa temujanji untuk penyerahan aplian.
4
5

6

Catatkan dalam buku kerja harian dan buku kerja makmal Juruteknologi Pergigian (PG103).
Periksa untuk memastikan sama ada bahagian yang patah boleh dijajarkan semula atau tidak.

· Jika boleh dijajarkan semula,cantum dan lekatkan denture yang patah dengan bahan pelekat yang sesuai.

· Jika tidak-pastikan impresi diambil berserta dengan dentur yang patah.

Lakukan tuangan ke atas permukaan padanan dentur atau impresi untuk mendapatkan model kerja.

· Keluarkan dentur dari model kerja dan pangkas bahagian yang patah sebanyak 2-3mm.

· Letakkan semula bahagian dentur yang patah ke atas model kerja dan proses mengikut Teknik Penggunaan Bahan Akrilik Swapolimeran dan Teknik Penggunaan Bahan Akrilik Pempolimeran Haba (rujuk Prosedur Operasi Standard Juruteknologi Pergigian di Makmal Pergigian bahagian5.6.1)
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	7
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
Masukkan aplian yang telah siap dibaiki ke dalam bekas berisi air dan letakkan di rak pengeluaran berserta kad LP6.Bekas tersebut dilabel dengan nama dan nombor kad pengenalan pesakit.
Prosedur Melapik (Reline) Dentur
Terima impresi dentur dan gunakan sebagai tray berserta kad makmal LP6 daripada PP.

Pastikan impresi (dentur digunakan sebagai tray) yang diterima telah didisinfek.
Benamkan impresi ke dalam kelalang(separuh bahagian kelalang bawah) sehingga ke periferinya.

Sapukan media pengasing.

Lakukan proses topping up.

Buka kelalang dan buang bahan impresi di permukaan padanan dentur.

Sapukan monomer pada permukaan padanan dentur.

Lakukan proses pemadatan(packing).

Lakukan proses pempolimeran.

Lakukan proses penyahkelalangan.

Lakukan proses pemangkasan dan penggilapan.
Masukkan aplian yang telah siap dibaiki ke dalam bekas berisi air dan letakkan di rak pengeluaran berserta kad LP6.Bekas tersebut dilabel dengan nama dan nombor kad pengenalan pesakit.

Prosedur Melandas (Rebase)Dentur
Terima impresi dentur dan gunakan sebagai tray berserta kad makmal LP6 daripada PP.

Pastikan impresi (dentur digunakan sebagai tray) yang diterima telah didisinfek.

Lakukan tuangan impresi untuk mendapatkan model kerja.

Lakukan pemasangan pada articulator dengan model artikulasi

Keluarkan denture dari model kerja.

Lakukan pemangkasan keseluruhan plat denture sehingga paras cervical gigi.

Lekatkan gigi pada model artikulasi.

Lakukan proses pelilinan.

Lakukan proses pengelalangan.

Lakukan penyahlilinan dan sapu media pengasing(cold mould seal).

Lakukan proses pemadatan(packing).

Lakukan proses pempolimeran.

Lakukan proses penyahkelalangan.

Lakukan proses pemangkasan dan penggilapan.

Masukkan aplian yang telah siap dibaiki ke dalam bekas berisi air dan letakkan  di rak pengeluaran berserta kad LP6.Bekas tersebut dilabel dengan nama dan nombor kad pengenalan pesakit.
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